ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| ГРУНТОВКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ ПО РЖАВЧИНЕ # ПФ-0131 # ТУ 2312-003-27552940-99 |  |
| --- | --- |
| Другая долговременная защита всех металлических конструкций не может быть выполнена легче Минимальные усилия для предварительной подготовки поверхности и максимально продленный срок службы лакокрасочного покрытия |  |
| ### Патентовладелец и поставщик - ## ООО «НПФ Свифт» | Гарантийный срок покрытия – 3 года |
| ##### Технические характеристики Тип - грунтовка антикоррозионная на алкидном лаке с модификатором ржавчины и спецнаполнителями Назначение - для грунтования металлических поверхностей с целью защиты от коррозии Область применения - металлоизделия, трубопроводы, коммуникации из сталей, чугуна и легких сплавов, работающих во всех природных средах Цвет - темно-коричневый Расход – 0,12÷0,15 кг/кв.м. Толщина однослойного покрытия - 15-20 мкм Время высыхания - 12 часов при 18-22 °С 35 мин. при 100-110 °С Охрана труда - не токсична; разрешение Госсанэпиднадзора РФ Транспортировка и хранение – 3 года при температуре выше 0 °С; не более одного месяца при температуре от 0 °С до -40 °С Эксплуатация изделий, защищенных ПФ-0131, возможна в области -50 °С до +230 °С Фасовка: евро-ведра по 50 кг., баночки по 0,9 кг. Цена: 194 руб./кг. (с НДС, тарой и доставкой по г. Казань) | ###### Инструкция для пользователя Подготовка поверхности – удалить: - жир, грязь и соль – любым органическим растворителем; - рыхлую ржавчину и легкоснимающееся старое лакокрасочное покрытие – металлической щеткой или любым другим подходящим способом Внимание! Слой ржавчины до 100 мкм может оставаться на поверхности, не ухудшая качество грунтования Подготовка грунтовки - выдержать при комнатной температуре, тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом, скипидаром или их смесью Нанесение - кистью, валиком, распылителем, окунанием тонким сплошным слоем без пропусков и подтеков Покрывные материалы. Грунтовка ПФ-0131 совместима практически с любыми видами покрывных лакокрасочных материалов. Содержащие ацетон эмали наносятся тонким слоем после горячей сушки грунтовки (100-110 °С ) Внимание! ПФ-0131 может использоваться как самостоятельное покрытие при нанесении в 2-3 слоя |